| Séquence 5 | Séance 3 |
| --- | --- |
| Objectifs : Appliquer une base et un vernis |  |

Mise en situation :

Vous venez de :

1/Poncer, souffler, dégraisser, cacher votre élément.

2/ Vous avez déterminé votre nuance de teinte

3/ Vous avez préparé votre teinte suivant la fiche technique du produit (proportion de mélange)

On vous demande de :

-Peindre l’élément suivant la fiche technique du produit

-Respecter les protections individuelles et collectives

On vous donne :

-Les fiches techniques des produits (base et vernis)

LES PROTECTIONS EPI ET EPC

Cabine de peinture 		Masque de peinture 	      Combinaison de peinture 	                   Gants

MES PISTOLETS

Pistolet de vernis avec buse de 1.2

Pistolet de base avec buse de 1.2 /1.3

1ère étape : Les réglages

Le réglage du pistolet est primordial pour effectuer une bonne qualité d’application.

Ce réglage est déterminé par le type de produit utilisé et donc selon la fiche technique de la peinture utilisée.

Exemple :

Type de buse : ………………………………

Pression : ……………………………………..

Selon votre peinture, noter le type de buse à utiliser et le réglage optimum de la pression

Cocher la bonne réponse

2ème étape : Contrôle du pistolet.

Quel peuvent être les anomalies rencontrées pendant la pulvérisation

3ème étape : Application de la base à l’eau

Cette phase est à réaliser avec votre enseignant

Attention à respecter scrupuleusement les préconisations de la fiche techniques

Selon la fiche technique du produit appliqué votre peinture

APPLICATION = être le plus régulier possible

https://academy.sinnek.com/fr/peinture-automobile-a-leau-avantages-et-conseils-dapplication/

La dernière couches (voile de placement)

La dernière couche est appliquée pour uniformiser le métal ou nacré.

Cette étape est primordiale, elle pour but :

- Placement du métal

- Uniformisé la teinte

- Eviter le marbrage

Lien application d’une base à l’eau :

https://academy.sinnek.com/fr/peinture-automobile-a-leau-avantages-et-conseils-dapplication/

4 ème étape Application du vernis

Le respect de la fiche technique du produit est essentiel.

Vidéo :

https://academy.sinnek.com/fr/conseils-comment-vernir-voiture/

Réglage du pistolet d’application

Le pistolet d’application doit être configuré en pression et en ouverture de buse en fonction de la fiche technique du vernis à utiliser. Sur cette même fiche seront indiquées les valeurs nécessaires pour une application correcte.

Le pistolet doit être réglé de manière à ce que le flux de produit se présente sous la forme d’un éventail, afin de générer des couches fines, uniformes et étendues

Vidéo :

https://academy.sinnek.com/fr/conseils-comment-vernir-voiture/

APPLICATION = être le plus régulier possible

EVITER LES SURCHARGES ET LES MANQUES

La manière dont nous allons appliquer le vernis doit toujours être linéaire, en essayant de conserver, à tout moment, la vitesse et la distance d’application du pistolet par rapport à la surface. Si nous faisons varier ces paramètres au cours du processus d’application du vernis, les risques se multiplient de voir apparaître des défauts sur la finition finale.

En outre, pour les grandes pièces, il est préférable de vernir la pièce par sections, en évitant le vernissage pièce par pièce et la surcharge de produit sur les zones périphériques et les bords.

Bien que cela dépende du type de vernis à utiliser, avec les vernis UHS (vernis à hauts solides), nous appliquerons, en général, une première couche plus légère et plus fine pour humidifier la surface.

La deuxième couche contiendra une plus grande charge et quantité de produit pulvérisé, en raison de sa vitesse d’application plus lente.

Précautions à prendre au cours du processus de vernissage

Enfin, il ne faut pas oublier que les vernis étant des produits chimiques, il convient de prendre un certain nombre de précautions.

Pour les appliquer, il est nécessaire d’utiliser des équipements de protection individuelle : masque avec filtres chimiques, gants en nitrile, etc., ainsi que les mesures de prévention collective nécessaires : salle de mélanges, application dans les cabines de peinture ou les plénums, etc.

Le vernissage d’un véhicule est un processus clé lorsqu’il s’agit d’obtenir une excellente finition lors d’un travail de remise en peinture automobile.

Cependant, c’est aussi un processus au cours duquel peuvent survenir différents problèmes et difficultés, entraînant ultérieurement divers défauts de peinture. Il est donc important de prendre en compte un certain nombre de facteurs lors du vernissage d’une voiture qui peuvent influencer l’application correcte et le comportement final de la couche de vernis. Comment vernir une voiture

1.Préparation appropriée des peintures de base

La première et la plus importante des étapes, tout au long du processus de vernissage, commence avant même son application. La façon dont nous avons travailler les sous-couches de peinture, va influencer le comportement du vernis sur la pièce.

2. Température du vernis et température d’application

Le contrôle de la température du vernis avant application, ainsi que celle des durcisseurs et des diluants, sera un facteur différentiel.

Dans des conditions normales, le vernis doit toujours être à température ambiante, autour de 20-25 ºC, bien que cela variera selon le type de vernis et les instructions du fabricant.

Outre le contrôle de la température du produit, la température de la pièce elle-même aura également une influence directe sur les résultats de la finition. Des températures ambiantes extrêmes, qu’elles soient très basses ou très élevées, peuvent par la suite entraîner divers défauts de peinture, tels que les voilages, les micro bullages ou les pulvérisations, entre autres.

Pourquoi le marbrage

Pour cette raison, il est conseillé de tempérer la cabine par les différents moyens disponibles d’application (chauffages, rayons, etc.), en prenant comme référence une plage comprise entre 20 ºC et 23 ºC, comme températures idéales pour le processus d’application du vernis.

Nous devons tenir compte du fait que lors du vernissage, il se crée beaucoup plus de voile de produit atomisé que lors de l’application de la couleur, en raison de la pression d’application plus élevée.

3. Éviter la surcharge de vernis

Nous devons éviter de surcharger la pièce de vernis, en essayant d’être toujours réguliers lors de l’application.

Certaines pièces sont particulièrement sensibles à la surcharge du produit, comme les pièces orientées verticalement (ailes, portières, etc.), qui peuvent entraîner d’éventuels défauts de peinture, tels que les coulures de vernis.

Un excès ou une insuffisance de vernis sur la pièce entraînera une mauvaise finition.

5 ème étape : Nettoyage

Cette étape ne doit pas être négligée

Comment doit être entretenu le pistolet de peinture

Nettoyage adéquat des équipements d’application

Réaliser un nettoyage périodique des différents équipements d’application de peinture tels que le compresseur, la ligne d’air comprimé ou le pistolet est essentiel pour minimiser les éventuelles erreurs et défauts de peinture dans la finition.

6 ème étape : Séchage

Régler votre cabine de peinture afin de réaliser un séchage optimum selon la fiche technique du produit et selon l’organisation de l’atelier afin de réduire les couts énergétiques de l’atelier.

Fiche de sécurité :

https://ressources.carross.eu/dcd037d97ee60e7006147e34c8f7cc5b/40026402-2024.pdf

NOM :		PRENOM : 		CLASSE :		ANNEE :

Dans le cadre des activités réalisées en atelier, je suis capable de :

|  | - Respecter les protections individuelles et collectives - Interpréter la fiche technique du produit - Régler et contrôler mon pistolet de peinture - Appliquer la base - Appliquer le vernis - Nettoyer le pistolet - Contrôler son intervention - Non réaliser - Non acquis 3. En cours d’acquisition - Acquis - Expert |
| --- | --- |

NOM :		PRENOM : 		CLASSE :		ANNEE :

Objectif : Appliquer une base et un vernis

Mise en situation : Appliquer une base et un vernis sur un élément

Compétences C2.2.5 : Réaliser un recouvrement

|  | Non acquis | En cours d’acquisition | Acquis | Expert | Evaluation | Critères d’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respecter les protections individuelles et collectives |  |  |  |  | /2 | Les protections individuelles et collectives sont connues et utilisés à bonne escient. |
| Interpréter la fiche technique du produit |  |  |  |  | /2 | La lecture de la fiche technique est réalisée et comprise. Les procédures sont respectées |
| Régler et contrôler mon pistolet de peinture |  |  |  |  | /2 | Le réglage est effectué selon la fiche technique du produit, le réglage permet une application de qualité. |
| Appliquer la base |  |  |  |  | /4 | La qualité de l’application permet de vernir l’élément. |
| Appliquer le vernis |  |  |  |  | /4 | La qualité de l’application permettra de livrer le véhicule. Le vernis est tendu sans coulures, ni manques. |
| Nettoyer le pistolet |  |  |  |  | /4 | Le pistolet est parfaitement nettoyé sans aucune traces et poussières. Le poste de travail est rangé Le tri sélectif des déchets est respecté. |
| Contrôler son intervention |  |  |  |  | /2 | La remédiation est pertinente et constructive. |

Non acquis : L’élève a besoin d’être guidé en permanence 30 % de l’activité est réalisée en autonomie.

En cours d’acquisition : L’élève a besoin d’aide de son enseignant 80 % de l’activité est réalisée en autonomie.

Acquis : L’élève réalise son activité sans aucune aide 100 % de l’activité est réalisée en autonomie.

Expert : L’élève réalise son activité et prépare l’étape suivante 120 % de l’activité est réalisée en autonomie.